## Slide 1: 高分子化学

## Slide 2: 1. 绪 论
高分子的基本概念
高分子化合物的基本特征
高分子化合物的命名和分类
聚合反应
1
高分子科学是当代发展最迅速的学科之一
高分子科学既是一门应用科学，又是一门基础科学
高分子科学已经发展成高分子化学和高分子物理两个主要分支
本章内容

## Slide 3
1.1 高分子的基本概念
高分子也叫高分子化合物，是指分子量很高并由共价键连接的一类化合物
高分子化合物、大分子化合物、高分子、大分子、高聚物、聚合物
这些术语一般可以通用
Macromolecules, High Polymer, Polymer
高常用的高分子的分子量一般高达几万、几十万，甚至上百万，范围在104～106
什么是高分子？

## Slide 4
合成聚合物的起始原料称为单体（Monomer）
在大分子链中出现的以单体结构为基础的原子团称为结构单元（Structure unit）
聚合
一个大分子往往是由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成。
例如：聚苯乙烯
1.由一种结构单元组成的高分子
缩写成

## Slide 5
n 表示重复单元数，也称为链节数, 在此等于聚合度
聚合度（Degree of polymerization）
聚合度是衡量高分子大小的一个指标。
有两种表示法：
  以大分子链中的结构单元数目表示，记作
  以大分子链中的重复单元数目表示，记作
结构单元＝单体单元＝重复单元＝链节
结构单元有时也称为单体单元（Monomer unit） 重复单元(Repeating unit）, 链节(Chain element）

## Slide 6
在这里,两种聚合度相等，都等于 n
另一种情况：
式中:
M 是高分子的分子量
M0 是结构单元的分子量
由聚合度可计算出高分子的分子量：
结构单元＝重复单元＝链节 单体单元

## Slide 7
此时 ，两种结构单元构成一个重复结构单元
结构单元 结构单元
重复结构单元
2.由两种结构单元组成的高分子
合成尼龙-66则具有另一特征：

## Slide 8
3. 由无规排列的结构单元组成的高分子
由一种单体聚合而成的高分子称为均聚物
结构单元  重复单元  单体单元
单体在形成高分子的过程中要失掉一些原子
但, 重复单元＝链节
注意：Mo两种结构单元的平均分子量

## Slide 9
x, y为任意值，故在分子链上结构单元的排列是任意的：
 M1M2M1M1M2M1M2M2M2  
在这种情况下，无法确定它的重复单元，仅
结构单元＝单体单元
由两种或两种以上的单体聚合而成的高分子则称为共聚物
例如：丁苯橡胶

## Slide 10
1.2 高分子化合物的基本特征
分子量大是高分子的根本性质
高分子的许多特殊性质都与分子量大有关，如：
高分子的溶液性质：
难溶，甚至不溶，溶解过程往往要经过溶胀阶段
溶液粘度比同浓度的小分子高得多
分子之间的作用力大,只有液态和固态,不能汽化
固体聚合物具有一定的力学强度,可抽丝、能制膜
1.分子量大

## Slide 11
分子量多大才算是高分子？
其实，并无明确界限，一般
高分子的强度与分子量密切相关
- - - - - < 1000 < - - - - - - - - - - - - < 10000 < - - - - -
低分子 过渡区（齐聚物） 高聚物
一般高分子的分子量在 104 ～106 范围
超高分子量的聚合物 的分子量高达106 以上
A
C
强度
聚合度
B

## Slide 12
A 点是初具强度的最低聚合度，A点以上强度随分子链迅速增加
B 点是临界点，强度增加逐 渐减慢
C 点以后强度不再明显增加
不同高分子初具强度的聚合度和临界点的聚合度不同，如
A B
尼龙 40 150
纤维素 60 250
乙烯基 100 400聚合物
分子量过大, 聚合物熔体粘度过高, 难以成型加工
达到一定分子量，保证使用强度后，不必追求过高的分子量
高分子的加工性能与分子量有关

## Slide 13
常用的聚合物的分子量（万）
塑料 分子量 纤维 分子量 橡胶 分子量
聚乙烯 6～30 涤纶 1.8～2.3 天然橡胶 20～40
聚氯乙烯 5～15 尼龙-66 1.2～1.8 丁苯橡胶 15～20
聚苯乙烯 10～30 维呢纶 6～7.5 顺丁烯胶 25～30
2. 分子量具有多分散性
什么是分子量的多分散性（Polydispersity） ？
高分子不是由单一分子量的化合物所组成

## Slide 14
即使是一种“纯粹”的高分子，也是由化学组成相同、分子量不等、结构不同的同系聚合物的混合物所组成
这种高分子的分子量不均一(即分子量大小不一、参差不齐）的特性，就称为分子量的多分散性
因此应注意：
一般测得的高分子的分子量都是平均分子量
聚合物的平均分子量相同，但分散性不一定相同

## Slide 15
平均分子量的表示方法
数均分子量（Number-average molecular weight）
按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量
高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数
式中，Wi，Ni，Mi分别为i-聚体的重量、分子数、分子量
i = 1－∞
数均分子量是通过依数性方法(冰点降低法、沸点升高法、渗透压法、蒸汽压法) 和端基滴定法测定

## Slide 16
式中符号意义同前
测定方法：光散射法
重均分子量（ Weight-average molecular weight）
是按照聚合物的重量进行统计平均的分子量
i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和

## Slide 17
Z均分子量（Z-average molecular weight ）
按照Z值统计平均的分子量
测定方法：超离心法
三种分子量可用通式表示：

## Slide 18
对于一定的聚合物－溶剂体系，其特性粘数[η]和分子量的关系如下：
一般， α值在0.5～0.9之间，故
Mark-Houwink方程
K, α方程
K, α是与聚合物、溶剂有关的常数
粘均分子量（Viscosity- average molecular weight）

## Slide 19
举例：设一聚合物样品，其中分子量为104的分子有10 mol, 分子量为105的分子有5 mol, 求分子量

## Slide 20
Mz > Mw > Mv > Mn，Mv略低于Mw
Mn靠近聚合物中低分子量的部分，即低分子量部分对Mn影响较大
Mw靠近聚合物中高分子量的部分，即高分子量部分对Mw影响较大
一般用Mw来表征聚合物比Mn更恰当，因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子
讨论：

## Slide 21
高分子分子量多分散性的表示方法
单独一种平均分子量不足以表征聚合物的性能，还需要了解分子量多分散性的程度
 以分子量分布指数表示
即重均分子量与数均分子量的比值，Mw / Mn
Mw / Mn 分子量分布情况
1 均一分布
接近 1 (1.5 ~ 2） 分布较窄
远离 1 (20 ~ 50) 分布较宽

## Slide 22
 以分子量分布曲线表示
将高分子样品分成不同分子量的级分，这一实验操作称为分级
重量分率
平均分子量
高聚物的分子量分布曲线
以被分离的各级分的重量分率对平均分子量作图，得到分子量重量分率分布曲线。
可通过曲线形状，直观判断分子量分布的宽窄
分级的实验方法
逐步沉淀分级
逐步溶解分级
GPC(凝胶渗透色谱〕

## Slide 23
分子量分布是影响聚合物性能的因素之一
分子量过高的部分使聚合物强度增加，但加工成型时塑化困难
低分子量部分使聚合物强度降低，但易于加工
不同用途的聚合物应有其合适的分子量分布:
合成纤维 分子量分布易窄
塑料薄膜
橡胶
分子量分布可较宽

## Slide 24
线形高分子
其长链可能比较伸展，也可能卷曲成团，取决于链的柔顺性和外部条件，一般为无规线团
适当溶剂可溶解，加热可以熔融，即可溶可熔
高分子的链结构
高分子链的几何形状大致有三种：
线形、支链形、体形
3. 高分子的结构复杂

## Slide 25
支链高分子
线形高分子上带有侧枝, 侧枝的长短和数量可不同
高分子上的支链，有的是聚合中自然形成的；有的则是人为的通过反应接枝上去的
可溶解在适当溶剂中, 加热可以熔融，即可溶可熔
体形高分子
可看成是线形或支链形大分子间以化学键交联而成，许多大分子键合成一个整体，已无单个大分子可言
交联程度浅的, 受热可软化，适当溶剂可溶胀
交联程度深的, 既不溶解, 又不熔融，即不溶不熔

## Slide 26
序列结构
具有取代基的乙烯基单体可能存在头－尾或头－头或尾－尾连接
高分子链的微结构复杂
在高分子链中，结构单元的化学组成相同时，连接方式和空间排列也会不同
头-尾结构
头-头、尾-尾结构
有取代基的碳原子为头，无取代基的碳原子为尾
聚氯乙烯分子中的头－头结构多达16％

## Slide 27
立体异构
当高分子链中含有不对称碳原子时，则会形成立体异构体
全同立构
Isotactic
间同立构
Syndiotactic
高分子链的立构规整性
无规立构
Atactic
连有四个不相同的原子或基团的碳原子称为不对称碳原子
高分子链上有取代基的碳原子可以看成是不对称碳原子
将锯齿形碳链排在一个平面上，取代基在空间有不同的排列方式

## Slide 28
顺反异构
大分子链中存在双键时，会存在顺、反异构体
分子链中的结构差异，对聚合物的性能影响很大
顺式聚丁二烯是性能很好的橡胶
反式聚丁二烯则是塑料
顺式（天然橡胶）
反式（古塔波胶）

## Slide 29: 高分子的聚集态结构
高分子的聚集态结构，是指高聚物材料整体的内部结构，即高分子链与链之间的排列和堆砌结构。分为：
非晶态结构
高聚物可以是完全的非晶态
非晶态高聚物的分子链处于无规线团状态
这种缠结、混杂的状态存在着一定程度的有序
非晶态高分子没有熔点，在比容-温度曲线上有一转折点，此点对应的温度称为玻璃化转变温度，用Tg表示

## Slide 30
温 度
比 容
非晶态高聚物的温度比容曲线
将一非态晶高聚物试样，施一恒定外力，记录试样的形变随温度的变化，可得到温度形变曲线或热机械曲线
Tg
Tf
温 度
形 变
玻 璃 态
高 弹 态
粘 流 态
非晶态高聚物的温度形变曲线
玻璃态
高弹态
粘流态
玻璃化转变温度，Tg
粘流温度，Tf
Tg 是非晶态高聚物的主要热转变温度

## Slide 31
晶态结构
高聚物可以高度结晶，但不能达到100％，即结晶高聚物可处于晶态和非晶态两相共存的状态
结晶熔融温度，Tm，是结晶高聚物的主要热转变温度
液晶态结构
取向态结构

## Slide 32
1.4 高分子化合物的命名和分类
1 命名
以单体名称为基础，在前面加“聚”字
乙烯 丙烯 氯乙烯 甲基丙烯酸甲酯
聚乙烯 聚丙烯 聚氯乙烯 聚甲基丙烯酸甲酯
取单体简名，在后面加“树脂” 、“橡胶”二字
如 苯酚 甲醛 酚醛树脂
尿素 甲醛 脲醛树脂
甘油 邻苯二甲酸酐 醇酸树脂
丁二烯 苯乙烯 丁苯橡胶

## Slide 33
商品名
合成纤维最普遍，我国以“纶”作为合成纤维的后缀
涤纶 聚对苯二甲酸乙二醇酯（聚酯）
丙纶 聚丙烯
锦纶 聚酰胺（尼龙），后面加数字区别
聚酰胺 聚酯 聚氨酯 聚醚
以高分子链的结构特征命名
第一个数字表示二元胺的碳原子数
第二个数字表示二元酸的碳原子数
只附一个数字表示内酰胺或氨基酸的碳原子数
数字含义

## Slide 34
IUPAC命名
命名程序：
确定重复单元结构
排出次级单元（subunit）的次序，两个原则:
对乙烯基聚合物，先写有取代基的部分
连接元素最少的次级单元写在前面
给重复单元命名，在前面加“ 聚”字
例子:
聚 (1－苯基乙烯 )
Poly(1-phenylethylene)

## Slide 35
聚[1-(甲氧基羰基)-1-甲基乙烯]
Poly[1-(methoxycarbonyl)-1-methyl ethylene ]
聚(亚胺基六次甲基亚胺基己二酰）
Poly(iminohexamethylene imino adipoyl)
聚(氧羰基氧-1,4-苯撑－异丙叉-1,4-苯撑)
Poly(oxycarbonyloxy-1,4-phenylene-isopropylidene-1,4-phenylene)

## Slide 36
2..分类
根据材料的性能和用途分类
功能高分子是指在高分子主链和侧枝上带有反应性功能基团，并具有可逆或不可逆的物理功能或化学活性的一类高分子
塑料
橡胶
纤维
涂料
胶粘剂
功能高分子
产量最大，与国民经济、人民生活关系密切
故称为“三大合成材料”
涂料是涂布于物体表面能结成坚韧保护膜的涂装材料
胶粘剂是指具有良好的粘合性能，可将两种相同或不相同的物体粘接在一起的连接材料

## Slide 37
通常所说的塑料、橡胶，正是按照Tm和 Tg在室温之上或室温之下划分的
大部分纤维是晶态高聚物 Tm应高于室温150℃以上
也有非晶态高聚物 分子排列要有一定规则和取向
塑料
晶态高聚物 处于部分结晶态 ，Tm是使用的上限温度
非晶态高聚物 处于玻璃态，Tg是使用的上限温度
橡胶 只能是非晶态高聚物，处于高弹态
Tg是使用的下限温度， Tg应低于室温70℃以上
Tf 是使用的上限温度
纤维

## Slide 38
根据高分子的主链结构分类
碳链聚合物
大分子主链完全由碳原子组成
绝大部分烯类、二烯类聚合物属于这一类
如：PE，PP，PS，PVC
杂链聚合物
大分子主链中除碳原子外，还有O、N、S等杂原子
如：聚酯、聚酰胺、聚氨酯、聚醚
元素有机聚合物
大分子主链中没有碳原子，主要由Si、B、Al、O、N、S、P 等原子组成，侧基则由有机基团组成
如：硅橡胶

## Slide 39
1.5 聚合反应
由低分子单体合成聚合物的反应称为聚合反应
1. 按反应机理分类
连锁聚合反应（Chain Polymerization）
也称 链式 反应，反应需要活性中心。
反应中一旦形成单体活性中心，就能很快传递下去，瞬间形成高分子。平均每个大分子的生成时间很短（零点几秒到几秒）
连锁聚合反应的特征：

## Slide 40
自由基聚合：活性中心为自由基
阳离子聚合：活性中心为阳离子
阴离子聚合：活性中心为阴离子
配位离子聚合：活性中心为配位离子
聚合过程由链引发、链增长和链终止几步基元反应组成，各步反应速率和活化能差别很大
反应体系中只存在单体、聚合物和微量引发剂
进行连锁聚合反应的单体主要是烯类、二烯类化合物
根据活性中心不同，连锁聚合反应又分为：

## Slide 41
逐步聚合（Step Polymerization）
在低分子转变成聚合物的过程中反应是逐步进行的
反应早期, 单体很快转变成二聚体、三聚体、四聚体等中间产物，以后反应在这些低聚体之间进行
聚合体系由单体和分子量递增的中间产物所组成
大部分的缩聚反应（反应中有低分子副产物生成）都属于逐步聚合，
单体通常是含有官能团的化合物
两种聚合机理的区别：主要反映在平均每一个分子链增长所需要的时间上

## Slide 42
加聚反应（Addition Polymerization)
单体加成而聚合起来的反应称为加聚反应，反应产物称为加聚物。其特征是：
加聚反应往往是烯类单体键加成的聚合反应，无官能团结构特征，多是碳链聚合物
加聚物的元素组成与其单体相同，仅电子结构有所改变
加聚物分子量是单体分子量的整数倍
2。按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化分类

## Slide 43
缩聚反应（Condensation Polymerization）
是缩合反应多次重复结果形成聚合物的过程
兼有缩合出低分子和聚合成高分子的双重含义
反应产物称为缩聚物。其特征是：
缩聚反应通常是官能团间的聚合反应
反应中有低分子副产物产生，如水、醇、胺等
缩聚物中往往留有官能团的结构特征,如 -OCO- -NHCO-，故大部分缩聚物都是杂链聚合物
缩聚物的结构单元比其单体少若干原子，故分子量不再是单体分子量的整数倍

## Slide 44
需要注意
缩聚和逐步聚合、加聚和连锁聚合常常出现混淆情况，将它们等同起来是不对的
应加以区别，这是两种不同范畴的分类方案