## Slide 1: 高分子的化学反应
高分子化学是研究高分子化合物合成与反应的一门科学
研究高分子化学反应的意义：
扩大高分子的品种和应用范围
在理论上研究和验证高分子的结构
研究影响老化的因素和性能变化之间的关系
研究高分子的降解，有利于废聚合物的处理
高分子化学反应的分类
聚合度基本不变的反应，侧基和端基变化
聚合度变大的反应：交联、接枝、嵌段、扩链
聚合度变小的反应：降解，解聚

## Slide 2: 高分子官能团反应特点及影响因素
高分子官能团可以起各种化学反应
由于高分子存在链结构、聚集态结构，官能团反应具有特殊性
1. 反应产物的不均匀性
高分子链上的官能团很难全部起反应
一个高分子链上就含有未反应和反应后的多种不同基团，类似共聚产物
例如聚丙烯腈水解:

## Slide 3
反应不能用小分子的“产率”一词来描述
只能用基团转化率来表征：
即指起始基团生成各种基团的百分数
基团转化率不能达到百分之百，是由高分子反应的不均匀性和复杂性造成的
2. 影响高分子化学反应的因素
化学因素
几率效应
高分子链上的相邻基团作无规成对反应时，中间往往留有孤立基团,最高转化率受到几率的限制，称为几率效应

## Slide 4
例如，PVC与Zn粉共热脱氯，按几率计算只能达到86. 5%，与实验结果相符
邻近基团效应
高分子链上的邻近基团，包括反应后的基团都可以改变未反应基团的活性，这种影响称为邻基效应
如聚甲基丙烯酸酯类碱性水解有自动催化作用

## Slide 5
有利于形成五元或六元环状中间体，均有促进效应
邻基效应还与高分子的构型有关，如
全同PMMA比无规、间同水解快，原因是全同基结构的团位置易于形成环酐中间体
物理因素
聚集态的影响
晶态高分子
低分子很难扩散入晶区，晶区不能反应
官能团反应通常仅限于非晶区

## Slide 6
轻度交联的聚合物，须适当溶剂溶胀，才易进行反应
如苯乙烯－二乙烯基苯共聚物，用二氯乙烷溶胀后，才易磺化
非晶态高分子
玻璃态，链段运动冻结，难以反应
高弹态：链段活动增大，反应加快
粘流态：可顺利进行
链构象的影响
高分子链在溶液中可呈螺旋形或无规线团状态
溶剂改变，链构象亦改变，官能团的反应性会发生明显的变化
即使均相反应，高分子的溶解情况发生变化时，反应速率也会发生相应变化

## Slide 7: 纤维素的结构如下
粘胶纤维
纤维素硝酸酯
纤维素醋酸酯
纤维素醚类：
甲基、乙基、羧甲基纤维素
纤维素的化学反应
纤维素是第一个进行化学改性的天然高分子
纤维素有许多重要衍生物
8. 2 聚合度相似的化学转变

## Slide 8
粘胶纤维的制造
20% NaOH
浸渍 1～2 h
碱纤维素
CS2
20 ～ 30 ℃
2 h
纤维素黄酸钠
（0.5 个黄酸根 / 3个羟基）
18 ℃
30 ～40 h
将部分黄酸盐水解成羟基，成为粘度较大的纺前粘胶液
10～15％
H2SO4
喷丝
30～45 ℃
－CS2

## Slide 9
聚醋酸乙烯酯的反应
聚乙烯醇只能从聚醋酸乙烯酯的水解得到
聚乙烯醇缩醛化反应可得到重要的高分子产品
缩甲醛：维尼纶
缩丁醛：良好的玻璃粘合剂

## Slide 10
芳环取代反应
聚苯乙烯几乎年进行芳烃的一切反应
以苯乙烯－二乙烯苯共聚物为母体的离子交换树脂，是芳环取代反应的典型例子
强酸性阳离子交换树脂
阴离子交换树脂

## Slide 11: 聚合度变大的反应
包括：交联、接枝、嵌段、扩链
线型高分子链之间进行化学反应，成为网状高分子，这就是交联反应
交联反应
聚烯烃（聚乙烯、乙丙橡胶）在过氧化物、高能幅射作用下可发生交联。过氧化物交联如下：

## Slide 12
乙丙橡胶的交联（硫化）发生在叔碳原子上
橡胶的硫化
橡胶硫化就是使具有弹性的线型橡胶分子生成交联的过程
因用硫或硫化物交联，故硫化和交联是同义语
交联赋予橡胶高弹性
其机理还很复杂，基本认为是离子反应机理

## Slide 14
接枝反应
通过化学反应，在某一聚合物主链接上结构、组成不同的支链，这一过程称为接枝
接枝方法大致分为两类：

## Slide 15
聚合法
在高分子主链的引发点上，单体聚合长出支链
引发剂法
链转移法
幅射聚合法
光聚合法
机械法
偶联法
将预先制好的支链偶联到高分子主链上去

## Slide 16
也可在聚合物主链上形成过氧化物侧基
O2
MMA
△

## Slide 17: 嵌段共聚
依次进入不同单体的活性聚合
例如，烷基锂为引发剂
但要注意链阴离子的活性，pKa大的单体可引发小的
S t  MMA  AN  VDCN （乙叉二氰）
如何制备MMA－St－MMA、St－MMA－St三嵌段共聚物？
可通过多官能团偶联剂，制备星型聚合物

## Slide 18: 扩链反应
其它合成方法
特殊引发剂法
缩聚中的链交换反应
带活性端基预聚体的反应
力化学法
扩链反应是指以适当的方法，将分子量为几千的低聚物连接起来，使分子量成倍或几十倍提高
遥爪预聚物分子量一般在3～6千，常呈液体状，通过扩链，可得到高分子量产物
近年来发展的液体橡胶是这一反应的典型应用
对于不同的活性端基，相应的扩链剂也不相同

## Slide 19
活性端基 扩链剂的官能团
－OH －NCO
－COOH 环氧基 －OH
环氧 －HN2 －OH －COOH、酸酐
－NCO －OH －NH2 －NHR －COOH
降解是聚合物分子量变小的化学反应的总称
聚合物降解的因素
降解
化学因素：水、醇、酸
物理因素：热、光、幅射、机械力
物理－化学因素：热氧、光氧

## Slide 20: 水解和化学降解
杂链聚合物容易发生化学降解，化学降解中大量是水解
酸、碱是水解的催化剂
聚缩醛、聚酯、聚酰胺最易发生水解
淀粉、纤维素完全水解可得到相应的单糖
聚酰胺水解生成端氨基和羧基
碱是聚酯水解活泼催化剂

## Slide 21
力化学降解
高分子在机械力和超声波作用下，都可能使大分子断链而降解
受机械力的场合
力化学降解产生的高分子自由基，在单体存在时，可生成接枝共聚物，近年来发展的反应性挤出就是利用这一原理
固体聚合物的粉碎
橡胶塑炼
熔融挤出
纺丝聚合物溶液的强力搅拌

## Slide 22: 热降解
高分子在热的作用下发生降解是一种常见现象
高分子的热稳定性与其结构有关
解聚
解聚可看成链增长的逆反应
热裂解一般是自由基反应，先在链端发生断裂， 生成活性较低的自由基，然后按连锁机理迅速脱除单体，这就是解聚反应
高分子发生解聚的难易与其结构有关:
主链带有季碳原子的高分子易发生解聚
原因：无叔氢原子，难以转移
如PMMA、聚-甲基苯乙烯、聚异丁烯

## Slide 23
全 C－F 键聚合物可全部解聚成单体
C－F键能大，不易断裂，不能夺取F原子
聚四氟乙烯单体产率达 96. 6%
链端带有半缩醛结构的聚合物易解聚
如聚甲醛

## Slide 24: 无规断链
聚合物受热时，主链的任何处都可以断裂，分子量迅速下降，单体收率很少，这种反应称为无规断链，也称降解
如聚乙烯，断链后形成的自由基活性很高，周围又有许多仲氢原子，易发生链转移反应，几乎无单体产生

## Slide 25: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站WWW.EEPPT.COM为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt背景图片 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 动态ppt模板 http:// www.eeppt.com/dongtai/
ppt图表 http://www.eeppt.com/tubiao/ ppt制作教程 http://www.eeppt.com/jiaocheng/
office技巧 http://www.eeppt.com/officejiqiao/ 商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/
精美ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
www.eeppt.com

## Slide 26
PS 受热时，同时伴有降解和解聚反应，单体产率占42％