## Slide 1: 金属塑性变形的物性方程
回顾并思考
§2.1 基本假设
§2.2 屈服准则
比较两屈服准则的区别
两准则的联系
§2.3 塑性应力应变关系（本构关系）
§2.4 变形抗力曲线与加工硬化
§2.5 影响变形抗力的因素

## Slide 2: 回顾并思考：
1．单向拉伸试验：随着外载荷或强制应变的增
加，会发生什么现象？
弹性变形→屈服→均匀塑性变形→塑性失稳→断裂
2．应力增加到什么程度材料屈服？
屈服条件，两种判别准则。
3．材料发生屈服后如何？
塑性本构关系，两种理论，几种简化模型。

## Slide 3
4．为什么？
物理机制：位错运动受阻，空位扩散等。
（“材料科学学基础”课程中将学到）
5．如何进行数值求解？
塑性力学解析法：
工程法（主应力法）：“塑性加工原理”课程将
重点讲授
滑移线法
能量法（上限法）
有限单元法（FEM——Finite
Element Method）：
硕士阶段“现代材料加工力学”详述
硕士阶段另一门学位课程

## Slide 4: §2.1 基本假设
材料为均匀连续，且各向同性；
体积变化为弹性的,塑性变形时体积不变；
静水压力不影响塑性变形，只引起体积弹性变化；
不考虑时间因素，认为变形为准静态；
不考虑Banschinger效应。

## Slide 5: §2.2 屈服准则
又称塑性条件(plastic conditions)或屈服条件(yield conditions)，它是描述不同应力状态下变形体某点进入塑性状态并使塑性变形继续进行所必须满足的力学条件。
用屈服函数(yield function)表示：

## Slide 6
Tresca 屈服准则（最大剪应力准则）
Mises 屈服准则
回忆：
]

## Slide 7: 比较两屈服准则的区别：
（1）物理含义不同：Tresca：最大剪应力达到极限值K
Mises：畸变能达到某极限
（2）表达式不同;
（3）几何表达不同：
Tresca准则：在主应力空间中为一垂直π平面的正六棱柱；
Mises准则：在主应力空间中为一垂直于π平面的圆柱。
(π平面:在主应力坐标系中，过原点并垂直于等倾线的平面)

## Slide 8: 两准则的联系：
（1）空间几何表达：Mises圆柱外接于Tresca六棱柱；
在π平面上两准则有六点重合；
（2）通过引入罗德参数和中间主应力影响系数β，可以将两
准则写成
相同的形式：
其中 称为中间主应力影响系数
称为Lode参数。

## Slide 9
讨论：① 当材料受单向应力时，β=1，两准则重合；
② 在纯剪应力作用下，两准则差别最大；
按Tresca准则：
按Mises准则：
③ 一般情况下，β=1－1.154

## Slide 10: §2.3 塑性应力应变关系（本构关系）
几种简化模型(simplified models for plastic stress-strain)

## Slide 11: 增量理论与全量理论
增量理论：
d为一正的瞬时常数。
——等效应力，
——等效塑性应变增量
主应力状态下：

## Slide 12
全量理论：
或：
(更详细的物理含义、理论推导、应用条件、推论等，将在“金属塑性加工原理”课程中详述。 )

## Slide 13: §2.4 变形抗力曲线与加工硬化
变形抗力曲线与等效应力应变曲线
等效应力与等效应变曲线与数学模型
根据不同的曲线，可以划分为以下若干种类型：幂函数强化模型、线性强化模型、线性刚塑性强化模型、理想塑性模型、理想刚塑性模型
等效应力的确定：非稳态变形时等效应力的求法；稳态变形时等效应力的求法

## Slide 14: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站WWW.EEPPT.COM为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt背景图片 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 动态ppt模板 http:// www.eeppt.com/dongtai/
ppt图表 http://www.eeppt.com/tubiao/ ppt制作教程 http://www.eeppt.com/jiaocheng/
office技巧 http://www.eeppt.com/officejiqiao/ 商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/
精美ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
www.eeppt.com

## Slide 15: §2.5 影响变形抗力的因素
化学成份的影响
组织结构的影响
晶粒大小
结构变化
单组织和多组织
变形温度的影响
变形程度的影响
变形速度的影响
接触摩擦的影响
应力状态的影响